实验报告

实验编号：                                                  日期：2016.9.8

| 样品名称： | 石墨薄片 | 所属领域： | 化学 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原始尺寸： | <20μmm | 期望细度： | <1μm |
| 样品量： | 10g | 后续分析： | SEM、TEM |
| 其他要求： |  |  |  |
| 解决方案： |  |  |  |
| 所选机型： | 微型行星式球磨机Pulverisette 7加强型 |  |  |
| 配置： | 80ml硬质钢研磨碗 +直径5mm的硬质钢研磨球 |  |  |
| 转速： | 600 rpm |  |  |
| 分散剂： | 煤油+异辛醇 |  |  |
| 研磨时间： | 60h |  |  |
| 最终细度： |  |  |  |
| 实验说明： | 1、使用煤油和异辛醇作为分散剂是由于该溶剂具有较高的沸点，能够确保在较长研磨时间，较高或更高转速条件下的安全性更高。 2、研磨后由于石墨呈片状结构，激光粒度仪测量粒度会得到较大的测量结果，故采用SEM、TEM方式考量研磨效果 3、样品研磨前的SEM图像以与研磨后的效果进行对比： |  |  |
| 研磨效果： | 样品研磨后的SEM图像 样品研磨后的TEM图像 |  |  |